Техническое задание

на поставку мешков Bigbag

участок отгрузки сыпучих нефтепродуктов

служба отгрузки

управление отгрузки нефтепродуктов и транспортных операции

(Техническая часть)

г. Тюмень, 2025 г.

| 1 | Предприятие-заказчик -почтовый адрес -телефон, факс -e-mail -начальник управления МТС и КО | Филиал "Тюменский НПЗ" ООО "РИ-ИНВЕСТ" 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование | Мешок Bigbag. |
| 3 | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | - Материал мешка: полипропиленовая не ламинированная УФ-стабилизированная ткань; - Плотность материала – не менее 180 г/м2; - Антистатичность – Да, без токопроводящей нити; - Морозостойкость – Да; - Устойчивость к ультрафиолетовому излучению – Да; - Вкладыш – полиэтиленовый, раздут (развернут внутри); - Коэффициент безопасности – 6:1; - Габариты (ШxГxВ) – 810x810x1150 мм (погрешность макс.+/- 1 см); - Горловина – Ø 450 мм, высота 550 мм; - Высота петель от верхнего края мешка: 300 мм; - Мешки четырехстропные, стропы вшивные – смотри Приложение №1; - Дно – глухое; - Маркировка Big bag - смотри Приложение №2,3. Дополнительные требования к мешкам Bigbag: - Толщина материала, применяемого для изготовления вкладыша должна быть не менее 90 мкм; - Полиэтиленовый вкладыш должен быть расправленным (развернутым) внутри основного мешка, для исключения необходимости расправки вкладыша перед его загрузкой; - Грузоподъемность 1,0 т. (необходимо учесть погрешность весов ±5%); - На «воротнике» мешка должны иметься вязки (после того, как загрузка серы произведена, загрузочный люк вкладыша засовывается внутрь мешка, после чего «воротник» самого мешка стягивается и завязывается веревкой); - При изготовлении мешков Bigbag необходимо учесть то, что заполненные гранулятом мешки будут составляться на складе друг на друга максимум в пять рядов в высоту (нижестоящие мешки должны выдерживать нагрузку от мешков, расположенных сверху). - Необходима возможность загрузки гранулята температурой около 60÷80°С. |
| 4 | Количество общее | Согласно БДР 2025 гг. |
| 5 | В том числе количество по партиям (при необходимости) | на поддонах 1000х1200 мм. |
| 6 | Ориентировочный срок поставки | Указать гарантийный срок хранения и требования к хранению. |
| 7 | Требования к сопроводительной документации | Согласно БДР 2025 гг. |

Приложение №1 к ТЗ на мешки Bigbag от «02» октября 2025 г.

Эскиз мешка

Приложение №2 к ТЗ на мешки Bigbag от «02» октября 2025 г.

*Маркировка должна быть нанесена с двух противоположных сторон мешка!

Приложение №3 к ТЗ на мешки Bigbag от «02» октября 2025 г.

Эскиз рисунка